ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Грунтовка для внутренних работ водоразбавляемая, на основе акриловой смолы, с добавлением силикона, снижающая расход краски.

СВОЙСТВА

- Высокая укрывистость

- Отличная адгезия

- Водооталкивающая

- Содержит силикон

- Высокая паропроницаемость

- Позволяет поверхности дышать

- Образует прочную поверхностную пленку и снижает расход краски

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ

- Минеральных поверхностей, окрашиваемых первый раз

- Ранее окрашенных поверхностей внутри помещения

- Внутренние поверхности, такие как штукатурка, бетон, кирпич и т. д.

- На сатиновый гипсокартон и поверхности с высокой тенденцией к пылению его не следует наносить, так как это может вызвать проблемы с адгезией

ПОДОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности должны быть очищены от пыли и грязи щеткой, поверхность должна быть чистой и сухой. Участки со слабой адгезией и вздутиями на ранее окрашенных поверхностях должны быть удалены. Для создания однородной и ровной поверхности ее следует зашпаклевать и отшлифовать соответствующей шпатлевкой.

НАНЕСЕНИЕ

После процесса разбавления грунт следует наносить в 1–2 слоя, используя соответствующие инструменты для нанесения. Второй слой можно наносить через 3 часа после нанесения грунта.

При безвоздушном нанесении после 30% разбавления нанесение можно производить при давлении 150–200 бар с рекомендуемым соплом.

Условия нанесения

Разбавление	10-15% воды

Температура нанесения (ºC)		5-30

Расход (м2/л)	10-12 м2/л (один слой)

Инструменты для нанесения

Воздушный пистолет	давление 150-200 бар. Сопло: 0,015-0,016 дюйма

Нанесение с помощью кисти или валика

Polisan Kansai Boya San. ve Tic. A.Ş.											Версия №: 08

Головной офис/производство: Demirciler osb. mah. Refik Baydur cd. No:7/3 Dilovası/KOCAELİ

Телефон: +90 (0262) 679 71 00												Дата опубликования: 15.10.2024

www.polisankansai.com

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Время сушки (20 °C)

Полностью сухой (ч)	1-3

* Время высыхания может варьироваться в зависимости от условий окружающей среды и применения, таких как температура, влажность, толщина нанесения.

Poz No

ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА

Фасовка 	20 кг

Условия хранения	Хранить в закрытой упаковке, не подвергая воздействию прямых солнечных лучей. Температура хранении должна быть в пределах 5-35 °C. Держите упаковку закрытой, когда он не используется.

Беречь от замерзания

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ

Ознакомьтесь с инструкциями, указанными в заявлениях о вреде и мерах предосторожности на упаковке продукта.

Необходимо соблюдать правила, указанные в паспорте безопасности продукта.

Обратитесь в ближайшее медицинское учреждение в случае непредвиденных проблем со здоровьем.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Вся информация и рекомендации, приведенные в настоящем техническом бюллетене, были сформированы и разработаны на основе опыта в лабораториях PB и систематически собирались нашими полевыми инженерами. «Polisan Kansai Boya» имеет право вносить изменения в продукт, где это необходимо, без предварительного уведомления. Информация, приведенная выше, действительна для продукта с даты публикации. Пользователь несет ответственность за проверку точности информации. Продукт должен использоваться на основе формы технической информации для рекомендуемой цели. Пользователи несут ответственность за реализацию всех мер для выполнения указанных требований. Данные в форме технической информации предназначены для описания характеристик продукта в определенных условиях испытаний. Важным фактором характеристик продукта являются переменные, которые могут возникнуть в начальном процессе, которые следует использовать в качестве общего руководства для пользователя. Любое несанкционированное использование этого продукта, не охваченное письменными рекомендациями, PB не будет нести юридической ответственности. Пользователь всегда несет ответственность за принятие всех необходимых мер предосторожности в отношении конкретных требований закона, изложенных в местном и национальном законодательстве. Соблюдайте правила информации по безопасности, представленные в Паспорте безопасности, касающиеся процедуры эксплуатации продукта, защитного оборудования, хранения, пожарной и первой помощи и т. д. Условия использования этого продукта после его истечения не имеют гарантии. Мы не можем нести ответственность за продукты, срок годности которых истек.

Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки для получения более подробной информации о продукте.

Polisan Kansai Boya San. ve Tic. A.Ş.											Версия №: 08

Головной офис/производство: Demirciler osb. mah. Refik Baydur cd. No:7/3 Dilovası/KOCAELİ

Телефон: +90 (0262) 679 71 00												Дата опубликования: 15.10.2024

www.polisankansai.com